|  |
| --- |
| **SILICA FUME** |
|
| **(Densified and Undensified)** |

***Chemical Analysis***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | ***Densified Silica Fume*** | ***Undensified Silica Fume*** |
| **% Cr2O3** |  0,32 | 0,27 |
| **% SiO2** | 91,57 | 79,13 |
| **% Fe2O3** | 0,15 | 0,33 |
| **% Al2O3** | 0,38 | 0,71 |
| **% CaO** | 0,32 | 0,21 |
| **% MgO** | 4,05 | 7,73 |
| **% C** | 0,217 | 1,350 |
| **% S** | 0,075 | 0,965 |
| **% LOI** | - | 3,11 |